Correction Table 1

Table 1 The summary of elements composition of pure and Ag doped ZnO NPs grown on microscopic sand based on EDX analysis

| Samples |  | At. % |  |  |  | [Ag]/[Zn] x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O | Si | Zn | Ag |  |
| (a) | pure ZnO NPs | 36.39 | 43.54 | 7.13 | - | 0 |
| (b) | 1.0 mol% AgNO3 | 59.54 | 26.90 | 1.55 | 0.02 | 1.3 |
| (c) | 1.5 mol% AgNO3 | 45.22 | 36.65 | 3.72 | 0.06 | 1.6 |
| (d) | 2.0 mol% AgNO3 | 54.53 | 24.85 | 7.05 | 0.12 | 1.7 |
| (e) | 2.5 mol% AgNO3 | 48.48 | 28.03 | 2.09 | 0.05 | 2.4 |
| (f) | 3.0 mol% AgNO3 | 53.92 | 21.68 | 11.84 | 0.39 | 3.3 |
| (g) | 3.5 mol % AgNO3 | 22.90 | 18.93 | 2.60 | 0.20 | 7.7 |